|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kalp damar cerrahisinde kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Boyutları en az 7.5±0,2 ×15±0,2cm, 10±0,2cm×10±0,2cm en fazla 15±0,2 cm×15±0,2 cm olmalıdır.
2. PTFE’ den yapılmış olmalıdır.
3. Teflon materyal kesildiğinde dağılmamalı, tiftiklenmemelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Doku reaksiyonu minimal olmalı, toksik alerjik olmamalıdır.
2. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler tekli steril ambalajlarda verilmelidir.
 |