|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Doku yapıştırıcısı yüzeysel, temiz, taze, kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların veya ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Doku yapıştırıcısı en az 0,36 ml/gr ebadında olmalıdır.
2. Ürün Oktil siyanoakrilat veya N-bütil-2 siyanoakrilat veya N-bütil-siyanoakrilat bazlı monomerden oluşup steril olmalı, renksiz veya renkli olarak sunulmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Doku yapıştırıcısı ile kesiler, en fazla 90 saniye içinde yapıştırılmalı, kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
2. Doku yapıştırıcısı uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmelidir.
3. Doku yapıştırıcısı steril paket içerisinde monte edilmiş şekilde veya paket içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör ile teslim edilmelidir.
4. Doku yapıştırıcısının aplikatörleri hassas uygulamalar için uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |