| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, laparoskopik ve endoskopik cerrahilerde kapiller, venöz ve küçük arterial kanamayı kontrol etmek amacı ile kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic acid) ve/veya okside selüloz (anhidroglukoz ve anhidroglukuronik asit olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. - Ürün ebadı en az 1cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fibriler ürünler için, yapısı fıbrillar formda katmanlara ayrılarak ya da küçük tutamlar şeklinde soyularak kullanılabilmelidir. - Dikilebilir ürünler için tek katman halinde daha yoğun örgü teknolojisine sahip ve kanla temas halinde hemen jelleşmeyen ve el aletlerine yapışmayan dokuyu sarıp sütür ile dikilip implante edilebilir yapıda olmalıdır. - Örgüsüz şekillendirilmiş ürünler dağılmadan kesilebilen ve tek katmanlı yapıda olmalıdır. - Ürün bakterisit özelliğe sahip olmalıdır. (Staphyloccus aureus, Beta streptococcus, Staphyloccus epidermis, Klebsiella areogenes, Escherichia coli, Protegus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis ve Enterococcus) gibi bakteri türlerine karşı etkili olmalıdır. - Ürün hemostatik özelliğe sahip olmalıdır. - Ürün eldiven ve aletlere yapışmamalıdır. - Ürün en fazla 10 dakikada hemostaz sağlamalıdır. - Ürün düzgün olmayan yüzeylere uygunluk göstermelidir. - Ürün üzerinden koter yapıldığında, yanma tutuşma yapmamalıdır. - Ürün kesildiğinde ya da uygulama esnasında dağılmamalıdır. - Ürün en fazla 14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır. - Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır. |