| ## SMT Temel İşlevi: | - Laparoskopik ve endoskopik ameliyatlarda mesh’in yumuşak dokuya fiksasyonu (sabitlenmesi) için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün zımbaları, - Poly glycolide-co-L-lactide (PGLA), - Polylactide-co-glycolide(PLGA), - D&C Violet No. 2 ile boyanmış polidioksanon ve L (-)-laktit ve glikolit kopolimer yapı maddesi karışımından yapılmış olmalıdır. - Ürünün 12, 15, 20 ,25 veya 30 adet zımba içeren çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fiksasyon zımbalarının uzunluğu en fazla 7.2 mm olmalıdır. - Ürünün şaft çapı 5 mm kalınlığında olmalıdır. - Ürünün şaft uzunluğu 35(±2) cm olmalıdır. - Ürün kullanıma hazır paketlerde ön dolumlu olmalıdır. - Ürün endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün kolaylıkla implant edilebilmelidir. - Ürün kontrollü veya yaylı ateşleme mekanizmasına sahip olmalıdır. - Ürün tutarlı ve istikrarlı zımbalama imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün içindeki zımbalar dişliler yardımı ile kendi kendine dokuya girebilme veya yaylı ateşleme mekanizması sayesinde zımba üstündeki kulakçıklarla dokuya tutunabilme teknolojisine sahip olduğundan atravmatik bir fiksasyon işlemi gerçekleşmesini sağlamalıdır. - Fiksasyon zımbaları en fazla 18 ayda tamamen absorbe olmalı ve reaksiyon yaratmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |