| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, implant işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İmplant dokuya zararsız olan Grade 4 Titanyumdan üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 mm uzunluğunda implantlar olmalıdır. - Konikal abutment (dayanak) boyları 3.5 veya 5.5mm olmalıdır. - Magnetik abutment (dayanak) boyları 3.5 veya 5.5 mm olmalıdır. - Takılacak başlıkların altın ve titanyum olmak üzere farklı seçenekleri olmalıdır. - Transkutan ya da subkutan iyileşebilen implantlar olmalıdır. - SLA (Sand blasted- Asid etched- Large grit) yapısında olmalıdır. - Self-tapping özelliğinde katı vida yapısında olmalıdır. - Konikal abutment’in baş kısmı vidalanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürünün kullanımı için gerekli olan sete ait malzemeler aynı marka olmalıdır. - Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1248 EPİTEZ UYGULAMALARI İÇİN İMPLANT SETİ, BARLI/MIKNATISLI