SMT1277-DESFERAL POMPA SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Desferal ilaç tedavisinde, doz ayarına uygun bir şekilde kesintisiz infüzyonu sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - İnfüzyon setinin tüpü; poliüretan/ polietilen karışımından olmalıdır. - Setin kelebek kısmı polietilen olmalıdır. - İğnesi silikon kaplamalı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - İğne 8mm uzunluğunda ve 29G kalınlığında olmalı ve cilde 90 derecelik açıyla girebilmelidir. - Vücutla temas eden kısım %100 pamuk olmalıdır ve kullanılan yapışkan alerji yapmamalıdır. - Bant bölgesinde enjeksiyon bölgesini gözleyebilmek için şeffaf pencere kısmı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Set ince profilli ve cilde uyumlu olmalıdır. - İnfüzyon sonunda tüpün içinde en çok 0.13ml desferal kalmalıdır. - Antiking özelliği olan tüpü sayesinde infüzyon seti kesintisiz desferal akımını mümkün kılmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tekli paketlerde ve steril olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. - Kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır. - Verilen malzemenin hatalı veya arızalı olması durumunda firma tarafından değiştirme garantisi verilmelidir. - Teslim edilecek ürünlerin hastalara uyumlu olması gerekmektedir. - Setin hiçbir parçası PVC içermemelidir. |