|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Malzeme her türlü yüksek basınçlı glokom tipi için kullanılmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Malzeme göz içi basıncını normal seviyeye indire bilecek özellikte bir valfli glokom drenaj sistemine sahip olmalıdır.
2. Valf gövdesi ve drenaj tüpü non-absorbable %100 silikon elastomer yapıda olmalıdır.
3. İmplant genişliği 13-15 mm, uzunluğu 16-20mm, kalınlığı 1-2 mm, tüpün dış çapı 0. 6-0. 8 mm iç çapı ise 0. 3-0. 4 mm olmalıdır.
4. Ürünün yetişkin veya pediatrik formu olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Tek aşamalı basit cerrahi müdahale ile implant edilebilir özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** |  |