| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün glokom cerrahisinde göz içi basıncı düşürmek için üretilmiş olup valv sistemi olmaksızın ön kamaradan aköz hümör drenajı yapabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün özellikleri aşağıdaki maddelerden bir tanesini karşılayabilmelidir. - İmplant subkonjonktival yol ile ab-interno teknikle uygulanacak ise doku uyumlu jelatin materyalden üretilmiş olup 27 gauge’luk bir iğne ile uygulanabilmelidir. İmplantın uzunluğu 6 mm, dış çap 150µm ve iç lümen çapının da 45µm olmalıdır. - İmplant intraskleral alana aköz hümör drenajı yaparak fonksiyon görecekse 2-4 mm uzunluğunda, 50-200 mikron lümen genişliğinde olmalı ve özel enjektörü sayesinde açı bölgesine kolayca implante edilebilmelidir. - Eğer valfsiz drenaj implantı bir tüp aracılığıyla göz sıvısını göz küresini Ekvator bölgesi üzerine ortalanan episkleral plaka üzerine yönlendiren bir sistem ise; - Yüzey alanı 350 mm2, 342 mm2 veya 250 mm2 olmalıdır. - Plaka uzunluğu 18.5mm, 21.9mm, 30.5mm, 31 mm veya 32 mm seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ön kamaraya yerleştirmeye uygun olmalıdır. - Düz tüp tipinde olmalıdır. - Silikon tüpün dış çapı 0,467 mm veya 0,63 mm veya 0,64 mm, iç çapı 0,127 mm veya 0,30 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, tek kullanımlık üretilmiş olup steril olarak implantasyona hazır olmalıdır. Varsa enjektörü ile beraber steril paket ile beraber teslim edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril tek kullanımlık ambalaj içerisinde olmalıdır. |