|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Enükleasyon/Eviserasyon implantı ameliyatında orbital boşluğu doldurmak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Hydroksiapatitten imal edilmiş olmalıdır. 2. İmplatlar 10mm ile 22 mm arasında değişen çaplarda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Gözenek yapısı 300 – 500 µm olmalıdır. 2. Gözenekleri tek tip ve birbirleri ile bağlantılı yapıda olmalıdır. 3. Hızlı ve tam vaskülarizasyonu sağlayacak özellikte olmalıdır. 4. Yerleştirmesi kolay olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır. |