|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Enükleasyon/Eviserasyon implantı ameliyatında orbital boşluğu doldurmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Hydroksiapatitten imal edilmiş olmalıdır.
2. İmplatlar 10mm ile 22 mm arasında değişen çaplarda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Gözenek yapısı 300 – 500 µm olmalıdır.
2. Gözenekleri tek tip ve birbirleri ile bağlantılı yapıda olmalıdır.
3. Hızlı ve tam vaskülarizasyonu sağlayacak özellikte olmalıdır.
4. Yerleştirmesi kolay olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli kutularda ve çift steril ambalajda olmalıdır.
 |