| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Halka tek parça ve PMMA olmalıdır. - Normal halinde çap 11-13 mm arasında olmalıdır. - Üç ayrı modelden oluşmalıdır; çift kulaklı, sağdan kulaklı, soldan kulaklı |
| ## Teknik Özellikleri: | - Halkanın her iki ucunda delik olmalıdır. - Her iki yönden implante edilelecek şekilde olmalı. Eğer iki yönden implante edilemiyorsa kutusunda hangi yönden implante edilebileceği belirtilmelidir. - Ayrıca 2 adet de sütür geçirme deliği olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.. |