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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Trakeal kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Trakeal stent metalik, çıplak veya greft kaplı olmalıdır.
3. Stent 8-20mm arası çap ve 20-100mm arası uzunlukta olmalıdır.
4. Stent taşıyıcı kataterin şaft uzunluğu en az 65cm olmalıdır.
5. Taşıyıcı kataterin içinden 0,035inç veya 0,038inç kalınlığında kılavuz tel geçebilmelidir.
6. Trakeal Çıplak Stent, hafızalı nitinol materyalden örülmüş olmalı, Trakeal Greft Kaplı Stent, dış yüzeyi tümör girişini engelleyen poliüretan vb. bir materyal ile kaplı olmalıdır.
7. Stentin katater üzerindeki boyu ile açılarak yerleştirilmiş haldeki boyu arasında ±5mm’ den fazla fark olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Stent kendiliğinden açılan (self expandable) özellikte olmalı, ilave bir dilatasyona ihtiyaç duyulmadan yerleştirilebilmelidir.
9. Taşıyıcı katater üzerinde stentin distal veya proksimal ucunu gösteren 2 adet radyoopak işaret bulunmalıdır.
10. Stentin proksimalden ya da distalden açılabilen alternatifleri olmalıdır.
11. Trakeal çıplak stentin her iki ucu da birer sütur ile çevrili olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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