| ## SMT Temel İşlevi: | - Trakeal kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Trakeal stent metalik, çıplak veya greft kaplı olmalıdır. - Stent 8-20mm arası çap ve 20-100mm arası uzunlukta olmalıdır. - Stent taşıyıcı kataterin şaft uzunluğu en az 65cm olmalıdır. - Taşıyıcı kataterin içinden 0,035inç veya 0,038inç kalınlığında kılavuz tel geçebilmelidir. - Trakeal Çıplak Stent, hafızalı nitinol materyalden örülmüş olmalı, Trakeal Greft Kaplı Stent, dış yüzeyi tümör girişini engelleyen poliüretan vb. bir materyal ile kaplı olmalıdır. - Stentin katater üzerindeki boyu ile açılarak yerleştirilmiş haldeki boyu arasında ±5mm’ den fazla fark olmamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent kendiliğinden açılan (self expandable) özellikte olmalı, ilave bir dilatasyona ihtiyaç duyulmadan yerleştirilebilmelidir. - Taşıyıcı katater üzerinde stentin distal veya proksimal ucunu gösteren 2 adet radyoopak işaret bulunmalıdır. - Stentin proksimalden ya da distalden açılabilen alternatifleri olmalıdır. - Trakeal çıplak stentin her iki ucu da birer sütur ile çevrili olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |