| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent sistemi, PTA ve standart vasküler stentlerin yetersiz kaldığı femur başı ve diz bölgesi gibi hareketli vasküler darlık veya düzensizliklerin tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent sistemi süper elastik özel nitinol örgülü veya lazer kesimli nitinol kendiliğinden açılabilen, koaksiyel yerleştirme kateteri ve buna bağlı kilit sistemli bırakma mekanizmasından oluşmalıdır. - Stent OTW yapıda olup, 4-12mm arası çap seçenekleri ve 20-220mm arasında boy seçeneklerine sahip olmalıdır. Kullanım amaçlarına uygun olarak 5F, 6F veya 7F katater kalınlığı, 135 cm’ye kadar katater çalışma uzunlukları olmalıdır. - Stent yerleştirme sistemi 0.014, 0.018 veya 0.035 inç kılavuz tellerle uyumlu olmalı, distal uç çok fleksible ve atravmatik olmalı, kılavuz teli çok iyi izleyebilmeli ve pürüzsüz bir geçiş sağlamalıdır. - Stent süper elastik, açık, kapalı veya hibrit (hem açık hem kapalı) hücre geometrisine uygun yapıda olmalı, çok yüksek radyal güce sahip olmalı, burulma sıkıştırma ve kırılmalara karşı aşırı dirençli olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent geçiş ve yönlendirmelerde kolaylık sağlayan ve sürtünmeyi en aza indiren kaplamaya sahip olmalı veya pürüzsüz tapered ucu sayesinde lezyondan kolayca geçebilmelidir. - Stent, çok yüksek oranda ve sürekli dayanıklılık ve esneklik göstermeli, radyal baskılara, kıvrılma ve kırılmalara ve ezilmelere karşı çok güçlü olmalı açılı ve hareketli aşırı büküntülü damarlara da tam pozisyon ile yerleşebilmeli, uyum ve performans göstermeli, tübüler lumen yapısını hep korumalıdır. - Stent yerleştirme mekanizması, ergonomik olmalıdır. - Yerleştirme sisteminin yıkama ve kılavuz tel geçişine izin veren iki portu ya da yıkama ve kılavuz tel geçişi tek porttan yapılabilir olmalı, distal ve proksimal markerle tek portu olmalı, distal ve proksimal markerleri ile stentin mükemmel pozisyonlaması ve yerleştirmesi sağlanmalıdır. - Stent, yüksek radyopasiteye sahip olmalı, stent boyunca tüm örgüleri her açıdan mükemmel biçimde izlenilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent manyetik rezonans görüntüleme cihazları ile uyumlu olmalı, etkilenme ve artefact oluşturmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Stent sistemi steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |