| ## SMG Temel İşlevi: | - Sistemik vaskiler onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Greftlerin kullanılabilir uzunluğu 40 cm’den az olmayacaktır. - Greftler kollojen veya jelatin kaplı olmalıdır. - Greftlerin büyük çapı en az 12mm, küçük çapları en az 6mm olmalı ve greftlerin büyük çapları 2mm,küçük çapları 1mm lik artışlarla değişen çapta olmalıdır. - Greftlerin sıvı geçirgenliği (porosite) <10 cc/dk/cm2 olmalıdır. - Greftler dakrondan imal edilmiş, bifurkasyonlu yapıya sahip olacaktır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Greftler oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır. - Greftler yumuşak ve kullanımı kolay olacaktır. - Düzgün implantasyonu kolaylaştırmak için greft boyunca çizgiler bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 10.Malzeme steril teslim olmalı ve orijinal ambalajında olmalıdır. |