|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vasküler kullanıma uygun yapıda olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Mikro kataterin distal şaftı 1.3F–2.4F aralığında, proximal şaftı 2.3F-3.0F aralığında olmalıdır. 2. Mikro kataterin kullanılabilir uzunluğu Antegrad girişim için 130(±10)cm Retrograd girişim için 155(±10)cm olmalıdır. 3. Mikro kateter 0.014inç kılavuz tel ile uyumlu çalışmalıdır. 4. Kateter Otw (içinden tel geçen) yapıda olmalıdır. 5. Distal (uzak uç) segment hidrofilik kaplı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter üzerinde radyopak işaretler olmalıdır. 2. Yüksek itme gücüne veya torquable özelliğe sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |