SMT2245- VASKÜLER STENT, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, İLAÇ
 SALINIMLI, MONORAİL

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stentler semptomatik damar hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent 5-10mm arası çap ve 20-150mm arası uzunluğunda olmalıdır.
3. Stentin taşıyıcı kateter uzunluğu 75-140cm aralığında olmalıdır.
4. Stent 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel ile yerleştirilmeye uyumlu olmalıdır.
5. Önceden taşıyıcı katetere yüklenmiş stent 5F-7F sheat ile uyumlu olmalıdır.
6. Stent monorail ya da OTW yapıda olmalıdır. 
7. Stentler nitinolden üretilmiş ve self expandable (kendiliğinden genişleyen) yapıda olmalıdır.
8. Stent sirolimus, paklitaksel veya intimalhiperplaziyi önleyici-engelleyici etkinliği kanıtlanmış ilaç ile kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Stent esnek (flexible) yapıda olup, kan temasıyla tüp lümen biçiminde güçlü tam açılım sağlayabilmelidir. 
10. Stent maksimum esneklik için kırılmadan veya sıkıştırarak yerleştirme için tasarlanmış olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Stentin tam lümene yerleştirmesi için her iki ucunda en az iki adet radyoopak marker olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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