| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavide ya da pedodontide yer tutucu yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Farklı çaplarda olabilir. - Rulo ya da çubuk şeklinde olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Çalışma ısısı 700 C° olmalıdır. - Kendinden borakslı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün CE belgesi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi rulo için cm bazında, çubuk şeklinde olanlar için adet bazında yapılacaktır. |