| SMT Temel İşlevi: | - Ürün; uzun kemiklerin metafizyel bölgelerinde oluşan boşlukların doldurulması ve kullanılan implantın tutulumunu artırmak için kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; PMMA kemik çimentodan üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Katılaşma süresi oda ısısında (20°C) yaklaşık 27(± 2)dk olmalıdır. - Vücut ısısında (37°C) yaklaşık 15(± 2) dk olmalıdır. - Uygun delikli yapıya sahip olan antirotasyon vidası ve/veya helikal kama ile kullanılabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril uygulama kiti ile birlikte teslim edilmelidir. - Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette olmalıdır. |