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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün; uzun kemiklerin metafizyel bölgelerinde oluşan boşlukların doldurulması ve kullanılan implantın tutulumunu artırmak için kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün; PMMA kemik çimentodan üretilmiş olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Katılaşma süresi oda ısısında (20°C) yaklaşık 27(± 2)dk olmalıdır.
4. Vücut ısısında (37°C) yaklaşık 15(± 2) dk olmalıdır.
5. Uygun delikli yapıya sahip olan antirotasyon vidası ve/veya helikal kama ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün steril uygulama kiti ile birlikte teslim edilmelidir.
7. Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette olmalıdır.






