| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalp kapağı ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kapak esnek polimer veya kopolimer bir stente sahip olmalıdır. - Aort kapak için 16mm den 31mm’ye kadar, mitral kapak için 19mm den 35mm’ye kadar boyutları bulunmalıdır. - Kapağın dikiş halkası üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır. - Kapağın dikiş halkası polyesterden yapılmış olmalıdır. - Kalp kapağı stentli, perikardiyal bioprotez olmalıdır. Bioprotezin leafletleri bovin perikardından yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kapak düşük profilli yapıda olmalıdır. - Kapak gluteraldehit çözeltisi ile düşük ya da uniaksial basınç altında fikse edilmiş olmalıdır. - Fiksasyondan sonra kapağa uygulanan antikalsifikasyon işleminin koruyucu etkisi bilimsel olarak gösterilmiş olmalıdır. - Kapak radyoopak olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak şekillendirilebilir tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir. - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |