| ## SMT Temel İşlevi: | - Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş, pudrasız, nonsteril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. - Eldivenin XS, S, M, L ve XL boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eldivenlerin boyu en az 240mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20mm) olmalıdır. - Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. - Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır. - Eldivenler birbirine yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. - Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. - Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. - Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standarttı gereğince en çok AQL seviyesi 1,5 olmalıdır. - Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standardı gereğince kopma dayanımı≥6,0 Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. - Ürünün TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. - Ürünün TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. |
|  | - Ürün paketinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. - Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. |