| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün total eklem protezlerinin yanı sıra, eklem ve kemik rekonstrüksiyonları, kırık tespiti ve osteoporoza bağlı vertebra kırıklarının tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kullanım şekline göre; - Standart (Elle kullanılan) - Kendinden şırıngalı veya - Sement tabancasında kullanılan seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün paket içeriğine göre; - Karıştırma kabı+spatul olan (kaplı) veya - Karıştırma kabı olmayan (kapsız) türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün viskoziteli (akışkanlığına) göre; - Düşük, - Orta veya - Yüksek viskoziteli (akışkanlığa sahip) çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün içeriğine göre; - Antibiyotikli veya - Antibiyotiksiz seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün ölçülerine göre; - 40(±1) gr toz ve 20 ml sıvı veya - 60(±1) gr toz ve 30 ml sıvıdan oluşan çeşitlerinden herhangi birisi olmalıdır. |
|  | - Ürünün toz paketi içeriğinde; - Polymethyl Methacrylate, - Benzoyl Peroxide, - Barium Sulfate Ph.Eur veya - Zirkonyum dioksit olmalıdır. - Ürünün sıvı içeriğinde; - Metil metakrilat (MMA) - N, N-dimetil para toluidin (DMPT) - Hidrokinon maddeleri bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün kaplı olan türünde 1 adet karıştırma kabı ve 1adet spatul bulunmalıdır - Karıştırma kabı ve spatul biouyumlu olmalı ürünün yapısını bozmamalıdır. - Ürünün kendinden şırıngalı tiplerinde ise karışım hazır halde olmalıdır. - Antibiyotikli kemik çimentosu, in vivo (canlının içinde) lokal antibiyotik salınımı ile elde edilebilmelidir. - Ürün PMMA (Polimetil Metakrilat) yapısında olmalıdır. - Ürünün paket içeriğinde toz ve likit olarak ayrı ayrı bileşim olmalıdır. - Ürün paketinde toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır. - Üründe toksitite ile ilgili risk bulunmamalıdır. - Ürün bütün implantlarda kullanılabilmelidir. - Ürünün donma/sertleşme süresi ortalama 8-10 dakika olmalıdır. - Ürün donma/sertleşme süresi bitiminde yeterli tutunma ve sertlik mukavemetini göstermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |