SMT2941 KAİDE MATERYALİ, KALSİYUM SİLİKAT 

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Amalgam restorasyonların uygulaması öncesinde, sınıf I ve II kompozit restorasyonlarının öncesinde, diğer baz materyallerin uygulaması öncesinde, simanların uygulama öncesinde, kalsiyum hidroksite, cam iyonomerlere, kavite vernik sealerlara, çinko fosfata alternatif olarak kullanılabilmelidir. Bütün bu özellikler ürünün içerisinden çıkan orijinal kullanım kılavuzunda yer almalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. En az 1 gr şırınga formunda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Hem pulpa koruması sağlamalı hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.
5. Hem direkt hem indirekt restorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
6. Rezin modifiye kalsiyum silikat ve/veya biyouyumlu bir üretan dimetakrilat matriksinde kalsiyum hidroksit olmalıdır.
7. Biyouyumlu olmalıdır.
8. Işıkla 20 sn de polimerize olmalıdır.
9. Dentine en az 4 mpa dirençle bağlanabilmelidir.
10. Suda çözünmemelidir.
11. Zamanla çözünmemelidir.
12. Radyoopak olmalıdır.
13. Kalsiyum realize etmelidir.

	Genel Hükümler:

	14. 1 gr için en az 10 adet uygulama ucu ile birlikte verilmelidir.
15. Orijinal ambalajında olmalıdır.
16. Yukarıdaki özelikleri orijinal broşüründe yer almalıdır.
17. Birim değerlendirilmesi adet bazında yapılacaktır.
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