| ## SMT Temel İşlevi: | - Bisturi dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün karbon çelikten veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Kullanıcının talebine göre malzeme tanımında belirtilen boyda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kullanımı kolay, sağlam, kesici özelliği iyi olmalı, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemeli, bisturi doku keserken kırılmamalıdır. - Ürün kullanım sırasında (antiseptik solüsyona konulduğunda vb.) oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir. - Ürünün bisturi numarası ile bisturi sapı uyumlu olmalı, ürün kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı ve oynamamalıdır. - Ürünün paslanmaz çelik tipleri cerrahi operasyonlar esnasında sıvı teması sonrasında körleşmemeli ve paslanmaz özelikte olmalıdır. - Ürünün paslanmaz çelik tipinin içeriğinde %10.5 krom elementi bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tekli steril kolay açılabilir alüminyum folyo ambalajlarda olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri, bisturi şekli ve numarası belirtilmiş olmalıdır. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. - Ürün TS 4171 standardında yer alan sertlik testine uygun olmalıdır. - Ürünün CE belgesi olmalıdır. |