| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yaralı bölgede pansuman malzemesini tespit etmek, kırıklarda tespiti ve hareketsizliği sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün en genişliği 5cm, 10cm, 15cm, 20cm; boy uzunluğu ise 5m, 10m, 15m, 20m ebatlarında olmalıdır. - Ürünün steril ve non-steril çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün beyaz, temiz, kokusuz ve nemsiz olmalıdır. - Ürünün üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, kaçmış iplik, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. - Ürünün emici özelliği yüksek olmalıdır. - Ürünün 1 cm2’deki toplam iplik (tel) sayısı 22(+/-1) ve ağırlığı en az 33,5 gram olmalıdır. - Ürün düzgün sarılmış olmalı, kenarlarında yırtık ile kaçık olmamalı ve kenarlarından iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır. - Ürün kolay kesilebilmeli, ürünün kesilen bölümlerinde dokuma bozukluğu ve liflenme olmamalıdır. - Ürünün steril tiplerinde paketleri açma yönünde 2cm açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürün ruloları en az 50 en fazla 300 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. - Ürünün steril tiplerinde, sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. - Ürün ruloları suya dayanıklı ambalajla ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |