| ## SMT Temel İşlevi: | - Posterior dişlerde sınıf I-II-V restorasyonların yapımında dolgu materyali olarak kullanılması amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İçeriğindeki alaşım ve civa oranları tercihe göre, 1’lik, 2’lik veya 3’lük kapsüller şeklinde olmalıdır. - İçeriğinde en az %45 gümüş (Ag) en az %17 kalay (Sn), en az %11 bakır (Cu), içermelidir. Alaşımın Hg oranı ağırlıkça en fazla % 53 olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Civa ve toz içeren izole edilmiş kapsüller şeklinde kullanıma hazır olmalıdır. - Küresel (sferik) veya admix alaşım partiküllü olmalıdır. - Hekime yeterli çalışma zamanı vermeli, düzgün ve kolay şekil alabilmeli, rahatça işlenebilmelidir. - Cilalanabilirliği yüksek olmalıdır. - Gama 2 fazı içermemelidir. Bu durum plastik kavanozun üzerinde veya fabrikasyon orijinal ambalajın üzerinde ve üretici firmanın resmi internet sitesinde görülebilmelidir. - Korozyona ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmalıdır. - Amalgam karıştırıldıktan sonra içerisindeki zardan kolayca ayrılmalıdır. - Amalgamatörde karıştırılınca amalgamda aranan özellikleri verecek, homojen bir kütle halinde gelmelidir. Alaşım civa oranı uygun olmalı, aşırı civa açığa çıkarmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kurumlarımızda bulunan ve standart vibratörlerde karıştırma süresinin belirtildiği bir çizelgesi olmalıdır. - Rutubet geçirmeyecek şekilde kapatılmış, orijinal ambalajında olmalıdır. |