| ## SMT Temel İşlevi: | - Aktif flor tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün en az 0,4 ml ambalajlarda olmalıdır. - %5 Sodyum fluorid içermelidir. - Ürün içerisindeki vernik en az 22000 ppm Fluorid iyonu içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içerisindeki verniğin kıvamı, fırça ile damlamadan taşınabilir, diş yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanabilir olmalıdır. - Ürün içerisindeki vernik sürüldükten sonra içerdiği adezyon destekleyici ajanlar ile dişe güçlü bağlanabilmelidir, tükürük ya da su teması ile sertleşebilir özellikte olmalıdır. - Ürün içerisindeki verniğin tadı kötü olmamalı, farklı aroma seçenekleri ile çocuklar tarafından tolere edilebilir olmalıdır. - Ürün içerisindeki vernik diş yüzeyinde ince bir film tabakası bırakmalı ve transparan özellikte olmalıdır. Minede kalıcı renklenme yapmamalıdır. - Ürün içerisindeki verniğin, flor salınımı yaparak çürüğe karşı koruyucu etkisi olmalıdır. - Ürün içerisindeki fırça, verniğin diş üzerine kolayca uygulanmasına imkân sağlayacak yumuşaklıkta ve uzunlukta olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün içerisindeki vernik ile ürünün ambalajı arasında etkileşim olmamalıdır. - Kullanıma hazır, tek doz, fırça içeren formda olmalıdır. - Ürün içerisindeki vernik ve uygulama fırçası hava ile temas etmeyecek bir şekilde tamamen kapatılmış olmalıdır. - Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmeli ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olacak şekilde olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır. |