| ## SMT Temel İşlevi: | - Kron köprü, inley-onley, laminate ve implant üstü restorasyonların ölçülerinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygun olmalıdır. - 1. Ölçü putty (heavy body) kıvamında; a) Elle karıştırılan tip, b) Makine ile karıştırılan tip seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - 2. Ölçü light body kıvamında, tüp veya kartuş formunda olmalıdır. - Medium body kıvamında seçeneği de bulunmalıdır. - Ürün baz ve katalizörden oluşan set halinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Polivinil siloksan kimyasında olmalıdır. - Yeterli viskozite göstermeli, uygulaması kolay ve hasta için konforlu olmalıdır. - Kokusu ve tadı kötü olmamalıdır. - Akıcı kıvamlı özelliği olmalıdır. - Hidrofilik özelliği arttırılmış olmalıdır. Islak yüzeylere tamamen yayılabilmelidir. - Tiksotropik olmalıdır. - Elastik geri dönüş kapasitesi %99’dan büyük olmalıdır. - Yüksek boyutsal stabilite göstermeli, 24 saatlik boyutsal değişimi %0,2’den küçük olmalıdır. - Sertleşme reaksiyonu çalışma zamanının sonuna doğru ve aynı anda başlamalıdır. - Sertleşme sonrasında ağızdan kolay çıkarılmalı, bu esnada kaşıktan ayrılmamalı ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır. - Biyo-uyumlu olmalıdır. - Paket içeriğinde ölçü kaşığı olmalıdır. - Kolay dezenfekte edilebilmeli, ölçü dezenfektanlarından etkilenmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Kartuş formundaki light body ölçü için kutu içerisinde en az 8 adet karıştırıcı uç bulunmalıdır. - Kartuş formundaki light body ölçü için 10 adet alımda bir adet karıştırma tabancası temin edilmelidir. - İstenildiği takdirde 1. veya 2. ölçü ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |