 SMT 3746 DOLGU MATERYALİ, FİSSÜR ÖRTÜCÜ          

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Pedodonti tedavilerinde fissür örtücü uygulamalarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Değişik renk seçenekleri bulunabilir.
3. En az %47 cam iyonomer doldurucu inorganik madde içermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Işıkla sertleşebilen özellikte olmalıdır.
5. Polimerizasyon süresi en fazla 20 sn olmalıdır.
6. Uzun süreli flor salma özelliği olmalıdır.
7. Düşük vizkositeye sahip olmalı, fissürlerin en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilmelidir.
8. Uygulama esnasında hava kabarcığı oluşturmamalıdır.
9. Mineye iyi tutunmalı, örtücü tabaka çiğneme basıncına dayanıklı olmalıdır.
10. Opak renk özelliğinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Orijinal ambalajında olmalıdır. Ürünün her gram veya ml’si için beraberinde 10 adet uygulama ucu verilmelidir.
12. Birim değerlendirilmesi ürünün gram veya ml’si bazında yapılacaktır.
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