| ## SMT Temel İşlevi: | - Pedodonti tedavilerinde fissür örtücü uygulamalarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik renk seçenekleri bulunabilir. - En az %47 cam iyonomer doldurucu inorganik madde içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Işıkla sertleşebilen özellikte olmalıdır. - Polimerizasyon süresi en fazla 20 sn olmalıdır. - Uzun süreli flor salma özelliği olmalıdır. - Düşük vizkositeye sahip olmalı, fissürlerin en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilmelidir. - Uygulama esnasında hava kabarcığı oluşturmamalıdır. - Mineye iyi tutunmalı, örtücü tabaka çiğneme basıncına dayanıklı olmalıdır. - Opak renk özelliğinde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. Ürünün her gram veya ml’si için beraberinde 10 adet uygulama ucu verilmelidir. - Birim değerlendirilmesi ürünün gram veya ml’si bazında yapılacaktır. |