| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş dolgu materyalidir. - Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kompomer esaslı olmalıdır. - Farklı renk seçenekleri içeren kompüller bulunabilir. - Kompüller en az 0.2 gr olmalıdır. - Ürün adet olarak 10-40 kompül, 41-80 kompül veya 81 ve üstü kompülden oluşan seçeneklere sahip olabilir. Her seçeneğin beraberinde bir adet uygulama tabancası verilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Flor serbestleştirme özelliği en az %50 olmalıdır. - Kavite kenarlarında antikaryojenik etki yaratmalıdır. - Işıkla polimerize olmalı ve maksimum 20 sn. ışıkla polimerize olabilmelidir. - Diş sert dokuları ile biyolojik olarak uyumlu olmalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Yüksek polimerizasyon büzülmesi göstermemelidir. - Asit gerektirmeyen kolay kullanıma sahip olmalıdır. - Kolay işlenebilir, reflektör ışığında 90 sn kadar çalışma süresi olmalıdır. - Kaviteye yerleştirilmesi sırasında aletlere yapışmamalıdır. Kondanse edilebilir olmalı ve uygulama esnasında kaviteden kolaylıkla ayrılmamalıdır. Restoratif malzemenin kıvamı metal matriks ve diğer metal el aletleri ile kullanılmaya müsait olmalıdır ve yapışmamalıdır. - Gerilim kuvvetlerine, baskıya ve aşınmaya karşı yüksek dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi kompül adedi bazında yapılacaktır. |