| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yüksek emici güce sahip gazlı bezin ortasına hidrofil (emici) pamuk eklenerek, cerrahi işlemlerde veya doğumda yaraya pansuman amaçlı kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hidrofil hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün steril ve non-steril çeşitleri olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı (x-rayli) ve radyoopaksız (x-raysiz) çeşitleri olmalıdır. - Ürün 5cm*10cm, 10cm*10cm, 10cm*15cm, 10cm*20cm, 10cm*25cm, 10cm*30cm ve 5cm*15cm ebatlarından biri olmalıdır. - Ürünün steril çeşitleri; 2’li veya 5’li paketler halinde sunulmalıdır. - Ürünün non-steril çeşitleri; 30’lu paketler halinde sunulmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün 1 cm2’deki toplam iplik (tel) sayısı 18(+/-1) olmalı ve ağırlığı en az 23 gram olmalıdır. - Ürün gazlı bezin içerisine muntazam şekilde yayılmış 2 cm kalınlığında pamuktan oluşmalıdır. - Ürün içerisinde yer alan pamuk tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, emicilik özelliği arttırılmış, boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan %100 pamuktan homojen, temiz, yumuşak olarak üretilmiş olmalıdır. - Ürün kenarlarından serbest ipler ve pamuk sarkmayacak şekilde katlanmış olmalıdır. - Ürünün radyoopaklı çeşitleri için, radyoopak şerit gazlı bez boyunca dokunmuş veya dikilmiş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir. - Ürünün radyoopak şeridi/ipliği x-ray görüntülemede kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün steril olan tiplerinde ürün paketinin açma yönünde 2cm pay bırakılmalıdır. - Ürünün paketi açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. - Ürünün steril tiplerinde, sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır. - Ürünün sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketleme materyali ile ilgili standardı karşılamalıdır. - Ürünün non-steril tipleri korunaklı, ürünün yapısına zarar vermeyecek özellikte şeffaf ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |