| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş hekimliğinde model elde edilmesi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Beyaz alçı ve sert alçı olarak tipleri bulunmaktadır. - Sert alçı en az 1 kg ağırlığında paketlerde olmalıdır. - Beyaz alçı en az 25 kg’lık paketlerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Diş hekimliğinde kullanıma uygun olmalıdır. - Alçı, gözle bakıldığında yabancı maddeler içermemeli, homojen yapıda olmalıdır. - Ölçüyü detaylı bir şekilde dublike edebilmelidir. - Çabuk sertleşmeli ve kırılgan olmamalı çabuk dağılmamalıdır. - Toksik ve lifli materyal içermemelidir. - Alçı partikülleri ince gren yapısında olmalı, karıştırıldığında pürüzsüz olmalı ve içinde pütürler oluşmamalıdır. Sert alçı; - Toz. su karıştırma oranı 100 gr./30 ml. olmalıdır. - Donma Süresi 10 -15 dk. arasında olmalıdır.” - Brinell sertlik değeri minimum 80 N/mm olmalıdır. Beyaz alçı; - İşleme süresi en az 12, en fazla 14 dakika olmalıdır. - Sertleşme süresi en az 20 en fazla 30 dakika olmalıdır. - Sertleştikten sonra genleşme payı %2 yi geçmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Sert alçı iyi kapatılmış gaz geçirmez paketlerde olmalıdır. - Ürün birim değerlendirmesi kilogram bazında değerlendirilecektir. |