SMT3786 LAM KAPAMA FİLMİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Lamların otomatik lam kapama cihazında kaplanması için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Film selüloz triasetat, akrilik asit ester, metakrilik asit ester ve maksimum 0,2 mg/cm2 toluen içerikli malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	3. Yapıştırıcı madde kullanımına gerek kalmaksızın sadece ksilen ile lamın üzerine kapatılabilmelidir. 
4. Her bir film rulosu 70 metre uzunluğunda olmalı, en az 1400 adet lam kapatılabilmelidir. 
5. Filmin kalınlığı mikroskopta fokus problemlerini önlemek amacıyla 115 µm ile 120 µm arasında olmalıdır.
6. Film ruloları 10 ℃ ile 30 ℃ arasında muhafaza edilebilmelidir.
7. Film dokuya zarar vermeden en fazla 3 dk içinde çıkarılabilir özellikte olmalıdır. 
8. Film ile kapatılan lamlarda uzun vadede (en az 10 yıl) deformasyon meydana gelmemelidir.
9. Film rulosu açıldıktan sonra oda sıcaklığında bekletmeye gerek kalmaksızın hemen kapama cihazına yerleştirilerek kullanılabilir özellikte olmalıdır.
10. Cihazda takılma problemleri yaşanmamalıdır. 
11. Filmlerle beraber tercihen; kullanılan cihaza uygunluğu olan üretici firma tarafından onaylı ve noter tasdikli onay belgesi ihale dosyasında bulunan Film Kesme Bıçağı verilmelidir. Her 10 adet film için 1 adet film kesme bıçağı bedelsiz olarak verilmelidir.

	Genel Hükümler:

	12. Sağlık Kuruluşu 1 adet LAM KAPAMA FİLMİ talep girmesi doğrultusunda, yüklenici firmadan 70 metre uzunluğunda en az 1400 lam kapatabilecek olan film rulosu teslim alacaktır.
13. Kullanılan cihazda filmlerden kaynaklı teknik bir sorun yaşanması durumunda her türlü yedek parça vb. masraflar ücretsiz olarak karşılanacaktır.

	Genel Hükümler:

	14. [bookmark: _GoBack]Ürünlere ait üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, barkodu, ambalaj miktarı, katalog, lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları ve Türkçe veya İngilizce tanımları, kullanım ve saklama koşulları vb. gibi bilgiler ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
15. Kullanılan cihazda filmlerden kaynaklı teknik bir sorun yaşanması durumunda her türlü yedek parça vb. masraflar ücretsiz olarak karşılanacaktır.
16. Ambalaj içerisinde filmlerin sıcaklıktan etkilenip etkilenmediğini gösteren termal kontrol kartları bulunmalıdır.
17. Teklif veren firma distribütör ise Türkiye Tek Yetkili Temsilcilik Belgesi, distribütör firmanın bayisi ise distribütöre ait temsilcilik belgesinin yanı sıra UBB bayi belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. 
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