| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde sterilizasyon işlemlerinde kullanılmak amacı ile iki kat spunbond arasında bir kat meltblown yapısında imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 50cm*50cm, 60cm*60cm, 70cm*70cm, 80cm*80cm, 90cm*90cm, 100cm*100cm, 120cm*120cm, 140cm*140cm, 150cm*150cm, 160cm*160cm ve 200cm*200cm ebatlarından biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün spunbond yapıda polipropilen olmalıdır. - Ürün yapısı homojen olmalıdır. - Ürünün metrekaresi 60(±2)gr ağırlığında olmalıdır. - Ürün su geçirmez yapıda olmalıdır. - Ürün kolay katlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. - Ürün yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır. - Ürün sterilizasyon sonrası kırışmaz yapıda olmalı ve steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. - Ürün normal oda şartlarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün her lot numarası için şartnamede istenen teknik özellikleri içeren üretim belgesi ürünlerin teslimatında verilmelidir. - Teslim edilen ürünlerin sitotoksisite, iritasyon ve sensitizasyon testi güncel olmalıdır ve aynı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. - Ambalaj içerisinde 100 adet ürün olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |