| ## SMT Temel İşlevi: | - Protez besleme, kenar uzatma, kırık-çatlak tamirinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Orijinal seti içerisinde en az 60gram toz, en az 40 ml. likit ve en az 10 ml conditioner ve aksesuarları olmalıdır. - Toz; pmma, pigment ve peroksit içermelidir. - Likit: dimetakrilat ve hızlandırıcı stabilizörler içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kötü koku ve tat içermemelidir. - Dayanıklı olmalı proteze iyi adapte olmalı, ayrılma yapmamalı ve temizlenebilir özellikte olmalıdır. - Yeterli çalışma süresi tanımalıdır. - Toksik olmamalıdır ve yumuşak dokuyu tahriş etmemelidir. - Mevcut olan akrilik rezinlerin tümünün altına uygulanabilmelidir. - Malzeme, üzerine ilave yapılabilmeye müsait olmalıdır. - Ağızda direkt uygulanabilmeli ve ağız ısısında polimerize olmalıdır. - Ağızda direkt ve indirekt uygulamalarda kullanılabilmelidir. - Metil metakrilat içermemelidir. - Polimerizasyon esnasında oluşan ısı, vücut ısısını geçmemelidir. - Sertleşme sonrası sertliği orijinal protetik malzeme ile uyumlu olmalıdır. - Hasta ağzında kullanılabilen daimi sert besleme materyali olmalıdır - Rengi protezin rengini yansıtacak şekilde şeffaf pembe olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Bio uyumluluk belgesi olmalıdır. - Gerektiğinde toz ve likiti ayrı ayrı temin edilebilmelidir. - Kutu içerisinde en az 1 adet karıştırma kabı olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirmesi toz için gramajı, likit için ml’si bazında yapılacaktır. - Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstendiğinde belgelenmelidir. |