SMT3897 DENTAL AKRİLİK, SICAK

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Sıcak akril, total ve parsiyel protez yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Toz ve likitten oluşmalıdır.
3. Sıcak akrillerin damarlı ya da damarsız şeklinde tipleri olabilir.
4. Akril tozu; En az 1000 gr olmalıdır.
5. Akril likiti; En az 500 ml olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Tozu, ısı ile sertleşen polimetil metakrilattan oluşmalıdır. Sadece organik pigmentler içermeli, kadmiyum içermemelidir. Işık geçirmeyen ambalajında olmalıdır.
7. Likit, metil metakrilat veya dimetil metakrilattan oluşmalıdır ve ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır. 
8. Nontoksik ve antialerjik olmalıdır.
9. Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
10. Presleme tekniği ile kullanıma uygun olmalıdır.
11. Polimerizasyon tamamlandıktan sonra pürüzsüz bir kıvamda olmalı, bitim sonucu pöroziteye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
12. Hasta ağzında kullanımı esnasında, renk değişimi, gıda artıklarının birikimi, tortu ve tabaka biriktirmemelidir.
13. Total ve parsiyel protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır.
14. Akril dişlerle tam adaptasyon sağlamalı, kimyasal birleşmesi iyi olmalıdır.
15. Polimerize olduktan sonra rengi dişetine yakın renkte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Orijinal ambalajında olmalıdır. Tekil olarak ambalajlanmış teklif sunulmaz ise birleştirilmiş orijinal ambalajlar değerlendirmeye alınacaktır.
17. Ürün birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
18. Ürün üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
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