 SMT3907-DENTAL AKRİLİK, GEÇİCİ KRON YAPIMI İÇİN 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Direkt veya indirekt geçici köprü ve kron, geçici inley ve onley yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında hastada kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması, prepare edilen dişin dış etkenlerden korunması ve duyarlılık oluşmaması için uygulanır.
3. Toz-likit veya kartuş formu olabilir. Farklı renk alternatifleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Çalışma süresi en az 1 dakika, donma süresi ise 2-4 dakika arasında olmalıdır.
5. Rezin esaslı olmalı, kendi kendine sertleşme göstermelidir.	
6. Polimerizasyon sırasında fazla ısı açığa çıkarmamalıdır. Diş pulpasını mekanik, termal, kimyasal ve bakteriyel etkilerden korumalıdır. 
7. Dirençlere karşı dayanıklı olmalıdır.
8. Tamiri mümkün olmalıdır.
9. Düzgün detay verebilmelidir.
10. Parlatmaya gerek duyulmadan direk ve indirekt uygulanabilmelidir.
11. Pörozite göstermemeli ve kullanımda renk stabilitesi sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Paket içerisinde karıştırma uçları bulunmalıdır.
13. Kartuş formu en az 50 ml. olmalı ve kutu içerisinde en az 8 adet uç olmalıdır. 
14. [bookmark: _GoBack]3’lü alımlarda 1 adet karıştırma tabancası verilmelidir.
15. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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