| ## SMT Temel İşlevi: | - Geçici restorasyonlarda dolgu olarak ve amalgam dolgularda kaide olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aynı veya farklı kutuda bulunmak kaydıyla; toz çinko oksit, likit ise öjenol içerikli olacaktır. - Ürünün toz, likit ve/veya set seçeneklerinden birisi olabilir. - Setteki tozun gramajına veya toz formunun gramajına göre; - Küçük paket 15-40 gram; - Orta paket 41-60 gram; - Büyük paket 61 gr ve üstü seçeneklerinden biri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - PH 7–8 arasında olmalıdır. - Yüksek aşınma direnci, düşük çözünürlük ve üstün kapatma özelliği olmalıdır. - Karıştırma süresi 1–1,5 dakika olmalı, karıştırılması ve uygulanması kolay, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Sertleşme süresi en fazla 2 dakika olmalıdır. - 25 – 35 Mpa dirence dayanıklı olmalıdır - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Kaviteye kolay adapte edilebilmeli, spatüle yapışmamalıdır. - Antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalıdır. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır. - Ürün kutusunun içerisinde ölçü kaşığı ve karıştırma kâğıdı olmalıdır. - Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |