| ## SMT Temel İşlevi: | - Ortodontik tedavide veya yer tutucu olarak kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Anatomik şekilli, kullanıma hazır, yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş molar bantlar olmalıdır. - Alt üst, sağ ve sol olmak üzere ayrı üretilmelidir. - Hangi diş için olduğu band üzerinde numara olarak belirtilmiş olmalıdır. - Değişik boyutları bulunmalıdır. - Yer tutucu olarak kullanılacağı durumlarda lehim telleri yanında verilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lehimleme esnasında oluşan ve 700C0’ye ulaşan sıcaklığa dayanabilmelidir. - Bandın iç kısmı mikro-etched olmalıdır. - Çiğneme kuvvetleri karşısında dayanıklı olmalı, deforme olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Otoklavda steril edilebilmelidir. - Ürün birim değerlendirmesi adet bazında olacaktır. |