SMT3958-SİMAN, ÇİNKO FOSFAT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Restoratif diş tedavisinde dolgu kaide materyali olarak kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün içeriği toz ve likitten oluşmalıdır, en az 80 gr. toz ve en az 30 gr likit içermelidir.
3. Ürün istenildiğinde toz ve likit olarak ayrı ayrı temin edilebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Manüplasyonu kolay olmalıdır.
5. Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.
6. Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir
7. Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir.
8. Homojen bir yapıya sahip olmalıdır.
9. Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır.
10. Uygulaması kolay, amalgam ve kompozit dolguların altına kaide dolgu simanı olarak kullanılabilen, uluslararası norm ve spesifikasyonlara sahip olmalıdır.
11. Likidi içerisinde orto fosforik asit (%30-60) aralığında olmalıdır.
12. Radyo-opak olmalıdır.
13. Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır.
14. Kötü kokusu olmamalıdır ve kıvamı geçici dolgu yapımına uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Orijinal ambalajında, ölçü kaşığı içinde olmalıdır.
16. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır.
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