| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisi işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 15-40 arası numaralarda olabilir. - Paslanmaz çelikten olmalıdır. - Sorti ve asorti çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Spreader yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır. - Spreader numarasını belli eden rengini taşıyan sap kısmı olacaktır. - Parmakla kullanılabilir tip olmalıdır. - Üzerinde plastik stoper olmalıdır. - Etkin uzunluğu en az 25 mm olmalıdır. - Korozyona dirençli olmalıdır. - Fleksiblitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir. - Orijinal ambalajında, blister veya kutuda bulunabilir. - Birim değerlendirilmesi spreader eğesi adedi bazında yapılacaktır. |