SMT3965-DOLGU MATERYALİ, KOMPOZİT, IŞIKLA SERTLEŞEN, AKIŞKAN        

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün arka ve ön dişlerin kavite restorasyonlarında akıcı kompozit olarak, pit ve fissür örtücü olarak, derin olmayan servikal lezyonlarda, direkt veya indirect restorasyonların kenar tamirinde, kaide olarak, indirek seramik veya kompozit inlay, onlay, veneer ve kronların yapışmasında kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Farklı renk seçenekleri olmalıdır.
3. Akıcı kompozitin içeriği doldurucu oranı ağırlık olarak en az %60, hacim olarak en az %40 olmalıdır.
4. Ürünün farklı gramaj seçenekleri olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Akıcı kıvamda kompozit olmalıdır.
6. Kompozit şırınga tüp şeklinde olacaktır ve her tüp için gr başına en az 2 adet uygulama ucu beraberinde verilecektir.
7. Ürünün uygulama uçları ışık geçirmeyen özellikte olmalıdır.
8. Radyoopak olmalıdır.
9. Kavite duvarlarına el aleti olmadan yapışabilmelidir.
10. Hibrit yapıda olmalıdır.
11. Ortalama partikül büyüklüğü en fazla 1,5 mikron olmalıdır. Yüksek doldurucu özelliğine sahip olmalıdır.
12. Tiksotropik olmalıdır. (Ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman sabit kalmalıdır.) 
13. [bookmark: _GoBack]İşlem esnasında ürünün uygulama ucu tüpten ayrılmamalıdır.
14. Ürünün sertleşme sonrası dişteki opasiteye yakın özellik göstermelidir.
15. Işıklı dolgu cihazıyla en fazla 20 sn.de polimerize olmalıdır.
16. Minimum polimerizasyon büzülmesi göstermelidir.

	Genel Hükümler:
	17. Orijinal ambalajında olmalıdır.
18. Birim değerlendirilmesi ürün gramajı bazında yapılacaktır.
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