| ## SMT Temel İşlevi: | - Kron köprü, inley-onley, laminate ve implant üstü restorasyonların ölçülerinde kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygun olmalıdır. - Kondenzasyon tipi (C silikon) ölçü materyali için: - 1. ölçü putty (heavy body) kıvamında ve en az 800 ml hacminde olmalıdır. - 2. ölçü light body kıvamında ve en az 130 ml hacminde olmalıdır. - Katalizör (alınan ölçü maddesinin orijinal aktivatörü) en az 60 ml olmalıdır. - Gerektiğinde bunlar ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kokusu ve tadı kötü olmamalıdır. - Standart ölçü kaşığı ile kullanılabilmeli ve uygulaması kolay olmalıdır. - Ölçü maddesi kan ve ağız sıvılarından etkilenmemelidir. - Başlangıç safhasında yumuşaklığı yeterli düzeyde olmalıdır. Ancak nihai sertliği ağız içerisinden çıkarırken deformasyona uğramayacak ve kaşıktan ayrılmayacak düzeyde olmalıdır. - Set halinde temin edildiğinde 1. ölçü ve 2. ölçü birbirleri ile yeterli bağlanma göstermelidir. 1. Ölçü; - Karıştırma süresi en az 30 saniye, çalışma süresi en az 2 dakika, ağızda kalması gereken süre 3,5-4 dakika olmalıdır. - Yüksek detay verme özelliğinde ve hidrofilik olmalıdır. - Paket içeriğinde ölçü kaşığı olmalıdır. 2. Ölçü; - Katalizör ile karıştırıldığında, uzun süre boyutsal stabilitesini korumalıdır. - En az 3- 6 dakika çalışma süresi sağlamalıdır. - Yüksek detaylı ölçü vermelidir. - Sabit protezlerde tek ya da çift aşamalı teknikle kullanılmalıdır. - 24 saat sonraki boyutsal değişimi yüksek viskoziteli için en fazla %0,3, düşük viskoziteli için en fazla %0,7 olmalıdır. - Paket içerisinde karıştırma kağıdı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kolay dezenfekte edilebilmeli, ölçü dezenfektanlardan etkilenmemelidir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Set halinde temin edildiğinde 1. Ölçü, 2. Ölçü ve katalizör miktarları birbirleri ile uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. - Birim değerlendirilmesi 1. Ölçü, 2. Ölçü ve katalizör için ml bazında yapılacaktır. |