| ## SMT Temel İşlevi: | - Doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün orijinal ambalajı içerisinde olmalı ve farklı ölçülerde fiber postlar bulunmalıdır. - Fiber postun kullanımına uygun drill olmalıdır. - Translüsent tipleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün estetik, konik apekse paralel formda olmalıdır. - Postlar korozyon oluşturmamalıdır - Cam fiber olarak güçlendirilmiş olup, İçeriğinde %87±10 cam fiber, %13±7 epoksi resin olmalıdır. - Elastikiyet modülü dentinin elastikiyet modülüne yakın olup en az 30 Gpa veya en az 1.650 Mpa olmalıdır. - Aeratörle su altında kesilip şekil verilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim değerlendirilmesi post adedi bazında yapılacaktır. - Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. |