| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürünün orta ve yoğun düzeyde eksudalı ve derin olmayan tüm yaralarda kullanımı uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ölçüleri 5X7cm, 10X10cm, 10X20cm, 15X15cm, 20X20cm çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün köpük içeriğinde 0,5 mg/cm2 of ibuprofen homojen bir şekilde dağılmış olmalı ve köpük matriksinden yaraya homojen şekilde salınmalıdır. - Ürün salgıladığı ibuprofen ile ağrı kesici ve antienflamatuar etki göstermelidir. - Ürün hidrofilik ve yumuşak poliüretan köpük pedden oluşmalıdır. - Ürün 3D (3 boyutlu) polimer yapısı ile yara yatağının şeklini almalı ve maksimum eksuda hapsetme kapasitesine sahip olmalıdır. - Ürün yara yatağını doldurup yaranın şeklini almalıdır. - Ürün ile yara arasında boşluk kalmamalıdır. - Ürün yaranın eksudasının tam emilmesi ve kenarlarının masere olmaması için yara yatağına doğru penetre olmalıdır. - Ürünün üst kısmı hava geçirgen, mikroorganizma ve sıvı geçirmeyen film tabakadan oluşmalıdır. - Ürün yaraya yapışmamalıdır. - Ürün uzun süreli kullanıma uygun olmalı, uygulandıktan sonra en az 7 gün süre ile yara üzerinde kalabilmelidir. - Ürün kompresyon bandajları ile birlikte kullanılabilmeli, baskı altında dahi eksuda emme kapasitesi etkilenmemelidir. - Ürün, yara boyutuna göre kesilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün ambalajı üzerinde ürün adı ve ölçüsü belirtilmiş olmalıdır. - Ürün steril, tekli paketlenmiş olmalıdır. - Ürün sıvı yönetim kapasitesi BS EN 13726-1:2002 test standardına göre test edilmiş olmalıdır. |