| ## SMT Temel İşlevi: | - Tüm restoratif materyallerin altında, direkt ve indirekt pulpa örtülemelerinde dolgu materyalinin altında astar maddesi olarak kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pat veya ışıkla sertleşen formları olabilir. - Işıkla sertleşen kalsiyum hidroksit enjektör formunda ambalajlanmış olup en az 2 gram olmalıdır. - Pat formu için ürün toplam miktarı en az 10 gr olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kalsiyum hidroksit esaslı olmalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Kompozit, amalgam ve fosfat simanların altına uygulandığında reaksiyon yaratmamalıdır. - Sekonder dentin oluşumunu desteklemelidir. Işıkla sertleşen kalsiyum hidroksit; - Enjektör ucuna takılan değiştirilebilir aplikatör iğne uçları ile kaviteye yerleştirilmelidir. - Işıkla sertleşmelidir. - Kullanıma hazır olmalıdır. Pat kalsiyum hidroksit; - Baz ve katalizör patlarından ibaret olmalıdır. - Pat plastik tüplerde olmalıdır. - En az %25 kalsiyum hidroksit içermelidir. - Bileşiminde kalsiyum hidroksit, çinko oksit ve titanyum dioksit vb bileşenlerden oluşup tersiyer dentin oluşumunu sağlamalıdır. - Yüksek derecede alkalen içermelidir. - Kompresiv basınca dayanıklı olmalıdır. - Karıştırıldıktan sonra hemen sertleşmemelidir. - Çalışma süresi uygun olmalıdır. - Kendiliğinden sertleşme özelliği olmalı, ağız içine uygulandıktan en fazla 30 saniye sonra sertleşmelidir. - Sertleşirken ısı açığa çıkmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Pat halinde olanların kutu içerisinde karıştırma kağıdı bulunmalıdır. - Işıkla sertleşen kalsiyum hidroksit ile birlikte ürünün her gramı için 2 adet aplikatör uç verilmelidir. |