

[bookmark: _GoBack] SMT4133-ÖLÇÜ KAŞIĞI METAL  

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ölçü alımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Boyutlarına göre numaraları olmalı ve değişik tipleri bulunmalıdır.
3. Metalden yapılmış olmalıdırlar

	Teknik Özellikleri: 

	4. Anatomik formda, saplı olmalıdır.
5. Ölçü kaşıklarının, hastaya rahatsızlık verecek keskin ve sivri kenarları olmamalıdır.
6. Ölçü kaşıklarının üzerinde sap kısmında numaralar ile büyüklüğü yazılmış olmalıdır
7. Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri olmalıdır. 
8. Sapı gövdeye sıkı şekilde perçinlenmiş olmalı ölçü alırken sap kaşık gövdesinden ayrılmamalıdır.
9. Delikleri ölçü materyalinin daha iyi tutunabilmesi için lazerle şekillendirilmiş olmalıdır.
10. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir.

	Genel Hükümler:

	11. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, korozyona uğramamalıdır.
12. 134°C de otoklavda sterilize edilebilmeli, dezenfektan solüsyonlara karşı dayanıklı olmalıdır.
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