| ## SMT Temel İşlevi: | - Ameliyat sırasında oluşacak kan, alkol ve bu özellikteki sıvı materyalleri emerek ortadan kaldırmak amacı ile üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün ameliyat masa örtüsü sıvı emici veya ameliyat masa örtüsü yüksek sıvı emici tiplerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün kullanım yeri veya amacına göre steril ve/veya nonsteril çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| Teknik Özellikler: | Ameliyat Masa Örtüsü Sıvı Emici; - Ürünün boyutları 100x225(±5)cm olmalıdır. - Ürünün temel ağırlığı en az 110g/m2(±10) olmalıdır. - Ürün 3 katlı yapıda olmalı ve bu katları sayesinde sıvı emme özeliği olmalıdır. - Ürün polietilen film ve dokumasız polipropilenden oluşmalıdır. - Ürünün üst katı dokumasız polipropilenden ve alt katı en az %27 polietilen filmden imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün sıvı emme kapasitesi en az 1700 ml/m2 olmalıdır. - Ürün hipoalerjenik olmalı, lateks içermemeli ve cildi tahriş etmemelidir. Ameliyat Masa Örtüsü Yüksek Sıvı Emici; - Ürünün boyutları 100x225(±5) cm olmalıdır. - Ürün üç katlı yapıda olmalı, üst katı dokuma olmayan polipropilen ve orta katı polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ürün, emilen sıvıyı yanlardan sızdırmayacak özellikte olmalı ve operasyon alanına sıvının akmasını engelleyerek steril alanın sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. - Ürünün sıvı hapsetme kapasitesi en az 2400ml/m2 olmalıdır. - Ürün hipoalerjenik olmalı, lateks içermemeli, cildi tahriş etmemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün 93/42 / EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi ile uyumlu olarak üretilmelidir. - ISO 10993-1 Biyo-uyumluluk standardına uygun olmalıdır. - Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde; ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır. |